## Slide 1: FE-07: Biegung von Stäben und Elastizitätsmodul

## Slide 2
Material | Länge [mm] | Dicke [mm] | Breite [mm] | Kraft [N] | Ausschlag [mm] | Elastizitätsmodul [N/m^2]
Stahl | 490 | 1,5 | 10 | 2,1 | 5,63 | 3,25E+11
Stahl | 490 | 2 | 10 | 2,1 | 2,72 | 2,84E+11
Stahl | 490 | 3 | 10 | 2,1 | 1,08 | 2,12E+11
Stahl | 490 | 1,5 | 15 | 2,1 | 4,02 | 3,03E+11
Stahl | 490 | 1,5 | 20 | 2,1 | 3,15 | 2,90E+11
Stahl | 380 | 2 | 10 | 2,1 | 1,43 | 2,52E+11
Stahl | 277 | 2 | 10 | 2,1 | 0,42 | 3,32E+11
Stahl | 150 | 2 | 10 | 2,1 | 0,08 | 2,77E+11
Stahl | 150 | 2 | 10 | 3,1 | 0,15 | 2,18E+11
Messing | 150 | 2 | 10 | 3,1 | 0,41 | 7,97E+10
Aluminium | 150 | 2 | 10 | 3,1 | 0,81 | 4,04E+10
Stahl | 490 | 1,5 | 15 | 0,5 | 0,52 | 5,59E+11
Stahl | 490 | 1,5 | 15 | 1 | 1,57 | 3,70E+11
Stahl | 490 | 1,5 | 15 | 1,5 | 3,16 | 2,76E+11
Stahl | 490 | 1,5 | 15 | 2 | 4,23 | 2,75E+11
Stahl | 490 | 1,5 | 15 | 2,5 | 5,5 | 2,64E+11
Stahl | 490 | 1,5 | 15 | 3 | 6,08 | 2,87E+11
Stahl | 490 | 1,5 | 15 | 3,1 | 6,09 | 2,96E+11
Messresultate mit allen Stäben

## Slide 3
Chart: Durchbiegung gegen Dicke
| 1.5 | 2 | 3
test | 5.63 | 2.72 | 1.08
 Steigung m = -2.375, erwartet m = -3

## Slide 4
Chart: Durchbiegung gegen Länge
| 490 | 380 | 277 | 150
 | 2.72 | 1.43 | 0.42 | 0.08
 Steigung m = 3.0299, erwartet m = 3

## Slide 5
Chart: Durchbiegung gegen Breite
| 10 | 15 | 20
 | 5.63 | 4.02 | 3.15
Steigung m = -0.837, erwartet m = -1

## Slide 6
Chart: Durchbiegung gegen Kraft
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.1
 | 0.52 | 1.57 | 3.16 | 4.23 | 5.5 | 6.08 | 6.09

## Slide 7
Erste Messreihe | 
Auslenkung [mm] | Kraft [N]
0,73 | 0,345
1,36 | 0,38
2,17 | 0,382
3,25 | 0,42
3,93 | 0,488
4,52 | 0,534
5,45 | 0,549
6,27 | 0,572
7,08 | 0,591
7,99 | 0,661
8,97 | 0,724
9,91 | 0,768
Zweite Messreihe | 
Auslenkung [mm] | Kraft [N]
0,3 | 0,286
0,9 | 0,372
1,585 | 0,427
2,42 | 0,459
2,95 | 0,553
3,59 | 0,547
4,366 | 0,526
5,24 | 0,458
6,26 | 0,588
7,148 | 0,639
7,93 | 0,738
8,865 | 0,753
9,778 | 0,85
Chart: Rückstellkraft der Feder
| 0.73000000000000009 | 1.36 | 2.17 | 3.25 | 3.9299999999999997 | 4.5199999999999996 | 5.45 | 6.2700000000000005 | 7.08 | 7.99 | 8.9700000000000006 | 9.91
Erste Messreihe | 0.345 | 0.38 | 0.382 | 0.42 | 0.488 | 0.534 | 0.549 | 0.572 | 0.591 | 0.661 | 0.724 | 0.768
Zweite Messreihe | 0.286 | 0.372 | 0.427 | 0.459 | 0.553 | 0.547 | 0.526 | 0.458 | 0.588 | 0.639 | 0.738 | 0.753 | 0.85
Charakteristik der Messuhr

## Slide 8
Material | Länge [mm] | Dicke [mm] | Breite [mm] | Kraft [N] | Ausschlag [mm] | Rückstellkraft [N] | Gesamtkraft [N] | Elastizitätsmodul [N/m^2]
Stahl | 490 | 1,5 | 10 | 2,1 | 5,63 | 0,256728 | 1,843272 | 2,85E+11
Stahl | 490 | 2 | 10 | 2,1 | 2,72 | 0,124032 | 1,975968 | 2,67E+11
Stahl | 490 | 3 | 10 | 2,1 | 1,08 | 0,049248 | 2,050752 | 2,07E+11
Stahl | 490 | 1,5 | 15 | 2,1 | 4,02 | 0,183312 | 1,916688 | 2,77E+11
Stahl | 490 | 1,5 | 20 | 2,1 | 3,15 | 0,14364 | 1,95636 | 2,71E+11
Stahl | 380 | 2 | 10 | 2,1 | 1,43 | 0,065208 | 2,034792 | 2,44E+11
Stahl | 277 | 2 | 10 | 2,1 | 0,42 | 0,019152 | 2,080848 | 3,29E+11
Stahl | 150 | 2 | 10 | 2,1 | 0,08 | 0,003648 | 2,096352 | 2,76E+11
Stahl | 150 | 2 | 10 | 3,1 | 0,15 | 0,00684 | 3,09316 | 2,17E+11
Messing | 150 | 2 | 10 | 3,1 | 0,41 | 0,018696 | 3,081304 | 7,93E+10
Aluminium | 150 | 2 | 10 | 3,1 | 0,81 | 0,036936 | 3,063064 | 3,99E+10
Stahl | 490 | 1,5 | 15 | 0,5 | 0,52 | 0,023712 | 0,476288 | 5,32E+11
Stahl | 490 | 1,5 | 15 | 1 | 1,57 | 0,071592 | 0,928408 | 3,44E+11
Stahl | 490 | 1,5 | 15 | 1,5 | 3,16 | 0,144096 | 1,355904 | 2,49E+11
Stahl | 490 | 1,5 | 15 | 2 | 4,23 | 0,192888 | 1,807112 | 2,48E+11
Stahl | 490 | 1,5 | 15 | 2,5 | 5,5 | 0,2508 | 2,2492 | 2,38E+11
Stahl | 490 | 1,5 | 15 | 3 | 6,08 | 0,277248 | 2,722752 | 2,60E+11
Stahl | 490 | 1,5 | 15 | 3,1 | 6,09 | 0,277704 | 2,822296 | 2,69E+11
Berechnung des Elastizitätsmoduls, mit Korrektur auf
Feder-Rückstellkraft